## Slide 1
表 面 物 理 学
江 颖
量子材料科学中心
第一课：表面物理学的现状及趋势

## Slide 2
- 专业基础课（比如表面物理学）：
跳越性大，内容不够连续；题目来自实际研究，比较深，讲不透彻。我尝试向大家讲述一门和前沿课题紧密联系的研究型课程，除了教授基础知识外，将介绍相关的研究手段，并结合一些研究实例，试图展现给同学一个做研究的过程，引导大家未来对表面物理/物理研究的兴趣，甚至是信心。
本课程大致可以分为三个部分：第一部分教授表面基础理论，第二部分介绍表面物理研究的先进模拟和实验手段，最后会结合我自己的科研经历讲授一些实例，和大家分享做科研的完整过程，交流如何在实际的科研过程中运用书本中的知识。
从这个角度看，这里讲授的一些问题，将来很可能发展成你们以后的研究题目，会进一步深入下去。
- 基础课（比如力学等）：
描述现象，建立模型，推导公式，解出答案

## Slide 3
地点：二教501
时间：第1周-第16周（星期三）第10-12节 (18:40-21:30)
课程表：
9月10日 第一课 表面物理学的现状及趋势
9月17日 第二课 表面晶格结构
9月24日 第三课 表面电子结构
10月15日 第四课 表面吸附
10月22日 第五课 表面等离激元
10月29日 第六课 表面热力学和动力学
11月5日 分组讨论 (40%)
11月12日 分组讨论 (40%)
11月19日 第七课 表面空间分辨技术1
11月26日 第八课 表面空间分辨技术2
12月3日 第九课 表面能量分辨技术
12月10日 第十课 表面时间分辨技术
12月17日 第十一课 表面外延生长与原位观测技术
12月24日 第十二课 超高真空技术
12月31日 期末考试 (60%)
Notes: 3

## Slide 4: 参考书目
主要参考书:
F. Bechstedt, Principles of Surface Physics, Springer-Verlag, 2003.
M. C. Desjonqùeres and D. Spanjaard, Concepts in Surface Physics, Springer-Verlag, 1996.
A. Zangwill, Physics at Surfaces, Cambridge, 1998
Harald Ibach, Physics of Surfaces and Interfaces, Springer, 2006.
C. B. Duck and E. W. Plummer, Frontiers in Surface and Interface, North-Holland, Amsterdam, 2002.
其他参考书:
J. J. Sakurai and J. Namolitano, Modern Quantum Mechanics, Addison Wesley, 2011.
N. W. Ashcroft and N. D. Mermin, Solid State Physics, Thomson Learning, 1976.

## Slide 5
表面物理的现状及发展趋势
第一课:

## Slide 6
最近几年凝聚态物理领域的重大研究进展，几乎都与表面物理相关：
拓扑绝缘体
界面高温超导
二维材料
表面增强效应
量子传感
……

## Slide 7: Surface is NOT Superficial
表面物理并不“表面”
表面物理是一个全新的研究领域

## Slide 8
"God made solids, but surfaces were the work of the devil !"
-Wolfgang Pauli
Notes: 沃尔夫冈·泡利，奥地利理论物理学家，是量子力学研究先驱者之一。1945年，他因发现泡利不相容原理而获得诺贝尔物理学奖，这一原理涉及到自旋的理论，这是理解物质结构甚至化学的基础。

## Slide 9
Theoretical: Low Symmetry
Experimental: Imperfections & Contamination
表面科学是一门新兴的科学，具有很大的挑战性

## Slide 10: What is Surface Science ?
Surface science is the study of physical and chemical phenomena that occur at the interface of two phases, including solid–liquid interfaces, solid–gas interfaces, solid–vacuum interfaces, and liquid-gas interfaces. (By Wikipedia)
It includes the fields of surface chemistry and surface physics. But they overlap with each other.
Surface science is a interdisciplinary field between physics, crystallography, chemistry, biology, and materials science.

## Slide 11: Surface Science
Surface Chemistry (how)
  Surface chemical reaction
  Surface self-assembly
  Surface catalysis
Surface Physics (why)
  Surface state, surface reconstruction
  Surface elementary excitation
  Surface thermodynamics and kinetics

## Slide 13: Why Surface Science ?
Everyday life:
  A solid sample is always in contact with other media (vapour, liquid…) via its surface.
  Corrosion, lubrication, adhesion…
Technological driving forces:
  Semiconductor technology
  New materials
  Epitaxy
  Chemical catalysis

## Slide 14
Water bug – creature of surface physics
Surface tension
Discovered by T. Young (1805) and P. S. de Laplace (1806)
水黾
Notes: 水黾型水生昆虫水黾被喻为“池塘中的溜冰者”，因为它不仅能在水面上滑行，而且还会像溜冰运动员一样能在水面上优雅地跳跃和玩耍。它的高明之处是，既不会划破水面，也不会浸湿自己的腿。水黾是如何练就如此水上绝技？

## Slide 15
表面物理的历史简介
本杰明.富兰克林
Benjamin Flanklin
（1706－1790）
At length being at Clapham, where there is, on the common, a large pond, which I observed one day to be very rough with the wind, I fetched out a cruet of oil, and dropped a little of it on the water. I saw it spread itself with surprising swiftness upon the surface… the oil, though not more than a tea spoonful, produced an instant calm over a space several yards square, which spread amazingly and extended itself gradually till it reached the lee side, making all that quarter of pond, perhaps half an acre, as smooth as a looking-glass.
---Seeger, Benjamin Franklin: New World Physicist. Oxford: Pergamon 1977
Flanklin的表面物理实验：
油膜的张力消除水面的波纹
油膜的扩展： 厚度仅 1nm

## Slide 16
冬日未名湖边的一次散步
两年前朋友圈中的‘神预言’，竟成真了！

## Slide 17
冰表面的预融化
Nat. Rev. Chem. 3, 172 (2019)
冰表面常在远低于融点时发生预融化现象，自法拉第提出预融化层的概念以来，关于其结构和机制的争论已经持续了170多年。

## Slide 18
Hong et al., Nature 630, 375 (2024)
发现冰表面在120 K（-153 ℃）就会开始融化，首次给出了冰表面预融化的微观机制和起源。
刷新了对冰表面的传统认知，解决了一个争论170多年的重大基础科学问题。
120 K
123 K
125 K
学术界普遍认为预融化发生在200 K以上
Nat. Rev. Chem. 3, 172 (2019)
六角冰表面的结构和预融化
Notes: The surface premelting occurs from the boundaries between the Ih and Ic domains and can be promoted by the formation of a planar cluster structure.

## Slide 19
首张冰表面的原子结构图像
我们解决了Nature提出的 冰的十大问题之一：
“冰表面的结构是什么？”
Nature 630, 375 (2024)
“这篇论文得到了第一个 可靠的冰表面原子尺度模型”
2013年《Nature》提出 “冰的十大问题”
解决冰的重大科学问题
Nature 494, 27 (2013)

## Slide 20
表面科学的发展史
早期表面科学：概念建立（---1960年）
 1833年(迈克尔.法拉第)：Pt促进H2和O2在低于燃点的反应－最早的催化理论，沿用至今。
 1877年(吉布斯): 建立了划时代的热力学理论，其中也包括表面热力学。
 1900年(朗缪尔)：化学吸附、吸附结构、粘附系数、金属的功函数、催化、分子薄膜等（1932年获诺贝尔奖）。
 1905年(爱因斯坦)：光电效应理论（1921年获诺贝尔奖) 。
 1930年代(概念和理论)：表面电子态(Tamm,Shockley等)、物理吸附和化学吸附(Lennard-Jones等)、金属/半导体界面理论(Bardeen,Schottky,Mott等)。
Notes: The first establishment of modern methods of scientific analysis that occurred in the 19th century produced three notable results of importance to the future of surface science.

## Slide 21
Nobel Prize in Chemistry for 2007 :
"for his studies of chemical processes on solid surfaces".
Gerhard Ertl, b. 1936, http://w3.rz-berlin.mpg.de/pc/PCarchive2.html
Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft,
Berlin, Germany
Modern surface chemistry – fuel cells, artificial fertilizers and clean exhaust
The Nobel Prize in Chemistry for 2007 is awarded for groundbreaking studies in
surface chemistry. This science is important for the chemical industry and can help
us to understand such varied processes as why iron rusts, how fuel cells function
and how the catalysts in our cars work. Chemical reactions on catalytic surfaces
play a vital role in many industrial operations, such as the production of artificial
fertilizers. Surface chemistry can even explain the destruction of the ozone layer,
as vital steps in the reaction actually take place on the surfaces of small crystals of
ice in the stratosphere. The semiconductor industry is yet another area that
depends on knowledge of surface chemistry.

## Slide 22
表面科学的发展史
早期表面科学：概念建立（---1960年）
 1833年(迈克尔.法拉第)：Pt促进H和O在低于燃点的反 应－最早的催化理论，沿用至今。
 1877年(吉布斯): 建立了划时代的热力学理论，其中也包括表面热力学。
 1900年(朗缪尔)：化学吸附、吸附结构、粘附系数、金属的功函数、催化、分子薄膜等（1932年获诺贝尔奖）。
 1905年(爱因斯坦)：光电效应理论（1921年获诺贝尔奖) 。
 1930年代(概念和理论)：表面电子态(Tamm,Shockley等)、物理吸附和化学吸附(Lennard-Jones等)、金属/半导体界面理论(Bardeen,Schottky,Mott等)。

## Slide 23
表面科学的发展史
早期表面科学：概念建立（---1960年）
 1833年(迈克尔.法拉第)：Pt促进H和O在低于燃点的反 应－最早的催化理论，沿用至今。
 1877年(吉布斯): 建立了划时代的热力学理论，其中也包括表面热力学。
 1900年(朗缪尔)：化学吸附、吸附结构、粘附系数、金属的功函数、催化、分子薄膜等（1932年获诺贝尔奖）。
 1905年(爱因斯坦)：光电效应理论（1921年获诺贝尔奖) 。
 1930年代(概念和理论)：表面电子态(Tamm,Shockley等)、物理吸附和化学吸附(Lennard-Jones等)、金属/半导体界面理论(Bardeen,Schottky,Mott等)。
Notes: Despite the impetus provided by these investigations, it was primarily Irving Langmuir’s efforts in the early years of this century that led to the recognition of surface science as a significant research discipline.

## Slide 24
The Nobel Prize in Chemistry 1932 - Irving Langmuir
Recognition of surface science as a significant research discipline
Notes: The langmuir (symbol: L) is a unit of exposure (or dosage) to a surface (e.g. of a crystal) and is used in ultra-high vacuum (UHV) surface physics to study the adsorption of gases. One langmuir corresponds to an exposure of 10−6 torr during one second

## Slide 25
表面科学的发展史
早期表面科学：概念建立（---1960年）
 1833年(迈克尔.法拉第)：Pt促进H和O在低于燃点的反 应－最早的催化理论，沿用至今。
 1877年(吉布斯): 建立了划时代的热力学理论，其中也包括表面热力学。
 1900年(朗缪尔)：化学吸附、吸附结构、粘附系数、金属的功函数、催化、分子薄膜等（1932年获诺贝尔奖）。
 1905年(爱因斯坦)：光电效应理论（1921年获诺贝尔奖)，导致了表面科学的量子理论的出现。
 1930年代(概念和理论)：表面电子态(Tamm,Shockley等)、物理吸附和化学吸附(Lennard-Jones等)、金属/半导体界面理论(Bardeen,Schottky,Mott等)。
Notes: These ideas led to the advent of quantum mechanics, which took place in the 1920s and produced a turning point in the history of surface physics.

## Slide 26
表面科学的发展史
早期表面科学：概念建立（---1960年）
 1833年(迈克尔.法拉第)：Pt促进H和O在低于燃点的反 应－最早的催化理论，沿用至今。
 1877年(吉布斯): 建立了划时代的热力学理论，其中也包括表面热力学。
 1900年(朗缪尔)：化学吸附、吸附结构、粘附系数、金属的功函数、催化、分子薄膜等（1932年获诺贝尔奖）。
 1905年(爱因斯坦)：光电效应理论（1921年获诺贝尔奖) 。
 1930年代(概念和理论)：表面电子态(Tamm,Shockley等)、物理吸附和化学吸附(Lennard-Jones等)、金属/半导体界面理论(Bardeen,Schottky,Mott等)。
然而，实验研究却一直停步不前！

## Slide 27
表面科学的发展史
近代表面科学：技术发展 (1960年—1990年)
1960年代：分子束外延(MBE)
1974年：光电子能谱(PES)
1974年：俄歇电子能谱(AES)
1970年代：超高真空技术的成熟：法兰－铜垫圈－不锈钢系统代替玻璃系统。涡轮分子泵、溅射离子泵的出现，超高真空（10-10Torr）成为可能。
1980年代：高分辨电子能力损失谱(HREELS)
1981年：扫描隧道显微镜(STM)-划时代的表面技术
1984年：原子力显微镜(AFM)
1990年代：高速数字计算机的发明和发展
技术的进步促进了表面科学研究的飞跃发展！

## Slide 28
表面科学的发展史
当代表面科学：爆发（1990年－）
“大”“小”
  表面科学纳米科学
“宏观” “微观” （实验技术和理论模拟）
  单原子/单分子层面的物理和技术成为主流
“简单” “复杂”
  从简单金属、半导体到新型复杂材料的表面性质研究
“单一” “多重”
  振动/电子/自旋/光学/化学识别多种自由度的结合，催生了丰富的纳米/表面现象和物理

## Slide 29
表面物理发展的三个阶段
1. 结构+成份 --了解过程
Macro - Micro - Atomic level
2. 表面动力学过程 --操纵过程
Growth dynamics
3. 通过表面问题解决物理本质问题--发展过程
For example, 角分辨光电子能谱高温超导机理(s.d波)

## Slide 30: 表面科学当前的热点和发展趋势
表面人工纳米结构的构筑和原子尺度操控
  单原子、单分子、小量子体系
新材料的合成和研究
  低维超导、拓扑量子态、二维材料、低维强关联体系
极端条件下的仪器技术发展
  时间 (fs)、空间 (sub-Ångstrom)、能量 (sub-eV)、温度 (sub-mK) 、磁场 (>20T)、高频 (>500MHz)
理论手段的发展
  第一性原理计算和分子动力学模拟：强关联、激发态、弱相互作用、原子核量子效应、大体系、大时间尺度、机器学习
应用相关
  表面催化、表面自组装、太阳能电池、产氢和储氢、生命体系

## Slide 31
How can we measure interface phenomena on the microscopic level?
Science杂志《125个科学问题：探索与发现》

## Slide 32
Scanning Tunneling Microscopy (STM)
Binnig and Rohrer, Rev. Mod. Phys. 71, S324 (1999)

## Slide 33
扫描隧道显微镜（STM）
针尖
样品
隧穿电流
原子级空间分辨，单分子/原子操纵，电子结构

## Slide 34
Scanning Tunneling Microscope
Invented by Gerd Binnig and Heinrich Rohrer in 1981
IBM Research Division
Atomic resolution images of surfaces
1986 Nobel Prize in physics

## Slide 35: 在美国搭建完成的激光STM
光探测系统
激光系统
STM
液氦系统
Notes: 利用该系统在飞秒时间分辨的扫描隧道显微术方面作了前期的探索，积累了很多宝贵的经验，掌握了若干关键技术，并取得了一系列研究成果。

## Slide 36: 在北大搭建完毕的低温STM/AFM联合系统
Au(111)重构表面的STM图
激光在隧道结上的聚焦
独特的设计非常适合于单分子物理化学的研究
LT-STM/AFM
Notes: 这台仪器是与德国Createc公司合作研制开发的，为单分子物理化学的实验研究作了一系列优化设计，但是光学兼容性较差。

## Slide 37
表面原子结构的成像
Si (111)-77 表面
理论模拟
STM形貌图
Y. L. Wang et al., Phys. Rev. B 70, 073312 (2004)

## Slide 38: 表面科学当前的热点和发展趋势
表面人工纳米结构的构筑和原子尺度操控
  单原子、单分子、小量子体系
新材料的合成和研究
  低维超导、拓扑量子态、二维材料、低维强关联体系
极端条件下的仪器技术发展
  时间 (fs)、空间 (sub-Ångstrom)、能量 (sub-eV)、温度 (sub-mK) 、磁场 (>20T)、高频 (>500MHz)
理论手段的发展
  第一性原理计算和分子动力学模拟：强关联、激发态、弱相互作用、原子核量子效应、大体系、大时间尺度、机器学习
应用相关
  表面催化、表面自组装、太阳能电池、产氢和储氢、生命体系

## Slide 39: 单原子和单分子操控

## Slide 40
单分子/原子操纵
Lee HJ, Ho W Science 286, 1719 (1999)

## Slide 41
量子围栏（IBM实验室）
美国 IBM Almaden 研究中心, 2000

## Slide 42
1k bit 原子存储：
“There is plenty of room at the bottom”
存储密度：1 TB/mm-2
Otte et al., Nature Nanotechnology (2016)
Notes: Figure 3 | Kilobyte atomic memory. STM image (96 × 126 nm, I=2.00 nA, V=+500mV, T = 1.5 K) of a 1,016-byte atomic memory, written to a passage from Feynman’s lecture ‘There’s plenty of room at the bottom’26. The various markers used are explained in the legend below the images. The memory consists of 127 functional blocks and 17 broken blocks, resulting in an overall areal density of 0.778 bits nm−2.

## Slide 43
操控水分子（北大实验室）

## Slide 44
Peng, YJ* et al., Nature 557, 701 (2018) 2018年度中国科学十大进展
操控水分子和离子：模拟盐溶解

## Slide 45
Ying Jiang et al., Nature Chem. 5, 36 (2013)
单分子器件的选键操控

## Slide 46
手性切换
Proton transfer manipulated by STM
Meng, YJ* et al. Nat. Phys. 11, 235 (2015)
操控氢原子的转移

## Slide 47
Tian et al., Science 377, 315 (2022)
操控氢原子的转移

## Slide 48: 单量子比特的原子级调控

## Slide 49
利用STM在表面上构筑磁性比特
Science 335, 196 (2012)

## Slide 50
IBM Almaden, Science 350, 417 (2015)
ΔE =15 neV
利用STM操控单自旋比特的磁共振
B
RF voltage
关键问题：超高真空，低温，相干性差

## Slide 51
利用STM操控自旋量子比特的耦合
He et al., Nature 571, 371 (2019)
通过原子级精度控制两个量子比特的耦合实现了皮秒量级的量子门操作
关键问题：极低温（50 mK）

## Slide 52
2
Diamond
Atomic-size defect
Spin-1 system
2.87 GHz
~10 ns
~10 ns
~250 ns
Optical detected magnetic resonance (ODMR)
Fluorescence
Frequency
2.87 GHz
2
金刚石氮-空位色心（NV center）
室温大气下相干时间可达毫秒量级，自旋态由光来读取

## Slide 53
NV center的电荷态调控
利用STM/AFM针尖的局域电场对单个NV center实现电荷态和自旋态的稳定调控
NV-
NV+
NV-
Bian et al, Nat. Commun. 12:2457 (2021)

## Slide 54
操控NV center的相干性
Zheng et al., Nat. Phys., 18, 1317 (2022)
Pulling the subsurface electrons to the surface
Pushing the surface electrons away from the NV
20-fold enhancement in T2
~80-fold enhancement in sensitivity

## Slide 55
NV center 间耦合的原子级调控
通过选择性控制系综NV-center的电荷态和自旋态，有望在室温大气下构筑基于NV-center的复杂量子比特网络，并对其耦合进行原子级调控
NV nanolithography

## Slide 56
人工原子晶格的构筑和量子物性

## Slide 57
人工分子石墨烯的构筑
K. K. Gomes et al., Nature 483, 306 (2012)
CO on Cu (111)

## Slide 58
人工石墨晶格：CO on Cu (111)
CO
K. K. Gomes et al., Nature 483, 306 (2012)
人工分子石墨烯
表面态电子感受到等效的honeycomb势场

## Slide 59
K. K. Gomes et al., Nature 483, 306 (2012)
人工分子石墨烯的电子结构

## Slide 60
Nature Physics 13, 672 (2017)
具有平带结构的Lieb晶格
基于CO/Cu(111)的人工石墨烯结构拉开了低维人工晶格研究和调控的序幕。2017年，荷兰科学家进一步实现了具有平带结构的人工Lieb晶格。

## Slide 61
Nature Reviews Physics 1, 703 (2019)
Lieb lattices
Penrose tiling
Sierpinski fractal
Molecular graphene
人工量子材料：量子模拟

## Slide 62: 表面科学当前的热点和发展趋势
表面人工纳米结构的构筑和原子尺度操控
  单原子、单分子、小量子体系
新材料的合成和研究
  低维超导、拓扑量子态、二维材料、低维强关联体系
极端条件下的仪器技术发展
  时间 (fs)、空间 (sub-Ångstrom)、能量 (sub-eV)、温度 (sub-mK) 、磁场 (>20T)、高频 (>500MHz)
理论手段的发展
  第一性原理计算和分子动力学模拟：强关联、激发态、弱相互作用、原子核量子效应、大体系、大时间尺度、机器学习
应用相关
  表面催化、表面自组装、太阳能电池、产氢和储氢、生命体系

## Slide 63: 拓扑表面态的形成

## Slide 69
T. Zhang et al., PRL 103, 266803 (2009)

## Slide 70: 拓扑超导的边界态：Majorana费米子
Yazdani et al., Science 346, 602 (2014)

## Slide 71: Majorana费米子的证据：零偏压电导峰
Yazdani et al., Science 346, 602 (2014)

## Slide 72: 铁基超导体表面的Majorana费米子
Majorana zero modes (MZMs) can be distinguished from Caroli–de Gennes–Matricon bound states (CBSs)
T=30 mK, Teff=377 mK, ΔE=100 μeV
MZMs
Zhu et al., Science 367, 189 (2020)

## Slide 73: 表面科学当前的热点和发展趋势
表面人工纳米结构的构筑和原子尺度操控
  单原子、单分子、小量子体系
新材料的合成和研究
  低维超导、拓扑量子态、二维材料、低维强关联体系
极端条件下的仪器技术发展
  时间 (fs)、空间 (sub-Ångstrom)、能量 (sub-eV)、温度 (sub-mK) 、磁场 (>20T)、高频 (>500MHz)
理论手段的发展
  第一性原理计算和分子动力学模拟：强关联、激发态、弱相互作用、原子核量子效应、大体系、大时间尺度、机器学习
应用相关
  表面催化、表面自组装、太阳能电池、产氢和储氢、生命体系

## Slide 74
STM的时间分辨能力
时间分辨率：1-100 s
前置放大器带宽:
10 kHz–1 MHz

## Slide 75
Notes: 单原子/分子器件的电输运过程由量子效应主导，与经典的输运相去甚远，一般发生在量子相干时间之内，该时间在皮秒到飞秒量级。但通常的STM技术只能解析毫秒到微秒量级的变化过程，无法得到相干时间尺度以内量子输运的信息。为了更深入理解单原子/分子器件中的量子输运过程，有必要发展在超短时间尺度的量子输运测量技术，细致地研究量子相干输运中的动力学过程。

## Slide 76
A.H. Zewail
1999年诺贝尔化学奖
飞秒激光技术
基于脉冲激光的泵浦-探测技术
Notes: 76
飞秒激光技术是获得飞秒时间分辨的有效途径。加州理工大学的zewail教授首次将超快激光技术应用到研究表面上的化学反应过程，对电子和声子动力学在飞秒尺度上进行了表征，获得了1999年的诺贝尔化学奖。

## Slide 77
激光的局限：空间分辨
瑞利判据：
一般来说：
空间分辨率受衍射极限的限制！
（数值孔径）
Airy disk
R
>100 nm
Notes: 由于衍射极限的限制，飞秒激光技术无法对单分子单原子尺度上的超快动力学过程进行表征。

## Slide 78: 原子尺度的超快动力学
超快激光和STM隧道结的耦合
单原子/单分子尺度上的超快动力学过程
fs laser
“Femtosecond-Ångström technology”
H. Shigekawa (Univ. of Tsukuba)
M. Wenderoth (Univ. of Göttingen)
Huber&Repp (Univ. of Regensburg)
F. A. Hegmann (Univ. of Alberta)
W. Ho (UC, Irvine)
K. Morgenstern (RUB)
……

## Slide 79: Combined laser+STM system
热漂移: < 0.1 pm/min
z噪音：< 2 pm
最小电流：17 pA
液氦消耗：1.4 L/day
工作温度：5.9 K
温度稳定性：< 1 mK
透镜数值孔径: 0.38
Piezo
motor
lens
Au(111)
scanner
Noise spectrum
2014年11月
完成安装调试
All the key components and electronics are home-made

## Slide 80: Coupling ultrafast laser with SPM
Ti:Sapphire Laser
STM tip
Sample
L0
Periscope
M2
M3
M6
IR: 690-1020nm
BS2
Viewport
17°
CCD&
Spectrometer
M8
L3
L4
BBO
HeNe Laser
BS1
P.D.
BBO
R.R.
M9
M1
M7
M10
P.R.
1/4
Delay stage
1/2
chopper
Td
Filter
M4
CMOS
R.R.
LPC
SHG
IR
M5
iris
Filter
Red: 632.8nm CW
STM chamber
Pump-Probe circuit
Pulse width: 120 fs
Laser spot focused
into the junction
Tracking the dynamics of single molecule in real time

## Slide 81: Transient carrier dynamics
Shigekawa et al., Nature Photonics 4, 869 (2010)
优点：皮秒时间分辨，纳米空间分辨
缺点：室温，空间分辨有待提高

## Slide 82: THz-coupled STM
Cocker et al., Nature 539, 263 (2016)
Tracking the ultrafast motion of a single molecule
Ultrafast electron pulse

## Slide 83: Polaron dynamics on TiO2(110)
Guo, YJ* et al., Phys. Rev. Lett. 124, 206801 (2020), Editors’ Suggestion
Such a technique can be applied to study different carrier dynamics, such as photocatalysis, photoelectric conversion, exciton dynamics, charge transport and electron-phonon coupling.
Critical role of the atomic defects in relaxation of photoexcited single polarons

## Slide 84: qPlus AFM—极限空间分辨
f0 = 32768 Hz = 215 Hz
Franz J. Giessibl, Rev. Mod. Phys. 75, 949 (2003)

## Slide 85: 分子内部的化学键
L. Gross, Nature Chem. 3, 273 (2011)

## Slide 86: Electrostatic imaging by AFM
Charge distribution of water
Electrostatic force microscopy
Distinguish the positive H from the negative O by electrostatic force?
1Å

## Slide 87: High-order electrostatic force
1/r2
1/r4
1/r3
Peng et al. Nat. Commun. 9, 122 (2018)
Notes: In order to understand these features, ourcollaboratorsProkop Hapala, Prof. Pavel Jelinek built a AFM model with L-J potential to simulate the interaction between the probe particle and the molecule. With this model，they have successfully reproduced the sharp lines at the chemical bond and between molecules. In our experiment, we have to add a special term----the electrostatic force between the Cl-tip and water molecules.

## Slide 88
Peng et al. Nat. Commun. 9, 122 (2018)
Nearly 20 orders of magnitude difference in size
@Jiang lab
Water molecule vs black hole

## Slide 89: 表面科学当前的热点和发展趋势
表面人工纳米结构的构筑和原子尺度操控
  单原子、单分子、小量子体系
新材料的合成和研究
  低维超导、拓扑量子态、二维材料、低维强关联体系
极端条件下的仪器技术发展
  时间 (fs)、空间 (sub-Ångstrom)、能量 (sub-eV)、温度 (sub-mK) 、磁场 (>20T)、高频 (>500MHz)
理论手段的发展
  第一性原理计算和分子动力学模拟：强关联、激发态、弱相互作用、原子核量子效应、大体系、大时间尺度、机器学习
应用相关
  表面催化、表面自组装、太阳能电池、产氢和储氢、生命体系

## Slide 90: 理论挑战：原子核量子效应
问题：
忽略原子核本身的量子效应
忽略原子核的量子化对电子态的影响（非绝热效应）
对于轻元素体系，这种处理将会变得不准确甚至失效。
玻恩-奥本海默近似（1927）：
薛定谔方程（1926）：
Notes: 随后解决这一难题最有效的近似是玻恩-奥本海默近似. 它基于这样一个事实: 原子核比电子重很多,因此电子运动时可以认为原子核不动.即把原子核做为经典粒子处理,只将电子波函数化 .

## Slide 91
轻元素体系的全量子化效应研究
重元素体系：
质量：原子核 >> 电子
电子态量子化 （波恩-奥本海默近似）
轻元素体系：
质量：原子核 > 电子
电子和原子核同时量子化 （全量子化）
Notes: 接下来介绍未来拟开展的工作：轻元素体系的全量子化效应研究。对于重元素体系，原子核比电子重很多,因此可以把原子核做为经典粒子处理,只将电子量子化。但是对于原子核质量较小的轻元素体系，其核量子效应会异常显著，必须要将原子核和电子同时量子化（即：全量子化）。全量子化将对材料的物性产生重要的影响，甚至催生出超越电子的全新量子物态。水其实就是一个典型的具有全量子化效应的轻元素材料。

## Slide 92: Nuclear quantum effects
H+
O-
O-
H+
O-
O-
Over-barrier hopping
Zero-point motion
(quantum fluctuation)
Quantum Tunneling

## Slide 93
  Guo et al., Science 352, 321 (2016)
水分子在表面上的全量子化模拟

## Slide 94: Nuclear quantum effects
H+
O-
O-
Proton delocalization
Quantum H-bond symmetrization

## Slide 95
核量子效应诱导的对称氢键
Tian et al., Science 377, 315 (2022)
AFM
Simulation

## Slide 96: 除氢以外其他元素的核量子效应：超固态（氦4）
“超固态(supersolid)”是指固体在维持周期性晶格的同时还存在超流现象。
4He具有极大的零点运动，相邻原子之间的波函数有非常大的交叠，从而形成宏观量子效应，从而可以承载超流。
E. Kim and M. H. W. Chan, Nature 427, 225 (2004). E. Kim and M. H. W. Chan, Science 305, 1941 (2004).

## Slide 97: 本节课小结
表面物理学已同纳米科学、材料科学、半导体物理学、催化科学、真空物理等领域紧密地结合在一起。
表面物理学的实验研究中所涉及的方法和技术已经在解决凝聚态物理领域重大物理问题上发挥了及其重要的作用。
表面物理学不仅仅是基础研究，而且具有很强的应用背景。

## Slide 98: Smallest movie on surface
IBM Almaden 2013

## Slide 99: Painting the surface science
Gerhard Richter (1932-)
Abstraktes Bild sold for $44.52 million
German visual
Graphite (2005)

## Slide 100
下一节课：
表面晶体结构
课件下载：
http://jiang.pku.edu.cn/teaching.html